SH(TAPN-02)隧道防火涂料（混凝土防火涂料）

一、产品说明： SH(TAPN-02)隧道(混凝土结构)防火涂料，经《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》按GA98-2005《混凝土结构防火涂料》标准检验，理化性能合格，耐火极限最高可达3h。该涂料是一种以无机材料为主的防火隔热涂料，它具有很强的粘接强度和优良的理化性能，涂层薄，耐火极限高等特点，用于各类隧道及其它建筑中混凝土表面的防火保护，除提高混凝土的耐火极限外，其涂料实干后高粘接强度优良的性能也适合于隧道内车辆通过时的振动环境，并且具有良好的耐久性及抗老化性，能形成牢固耐久的建筑结构，是隧道防火保护和隧道结构保护的首选产品。

二、适用范围：
　　可广泛应用于过街通道、地下车库、公路隧道、铁路隧道及地铁隧道等场所的混凝土表面防火保护，完全可以满足施工设计防火要求。

三、施工工艺：

1）隧道表面需经平整、止水、除油污、浮尘后才能施工，保持混凝土结构表面清洁；

2）在施工现场先将涂料和水按（1:1.5）的比例用电动搅拌器充分搅拌均匀，无结块状态后，即可使用，施工拌料时，应采用少拌料多次数的方法；

3）涂层厚度20mm，耐火极限不低于3h，每平方米用量约为10kg粉料，喷涂3-4遍完成，第一遍不能超过5mm，进行下一遍喷涂时以底层实干为准。

4）防火涂层完全达到强度周期为28天，养护条件与普通混凝土相同，涂层如有损伤，应及时修补；

5）配比搅拌均匀好的涂料应在4小时内使用完毕；

6）当天气温低于0℃时，风力大于4级时需向本厂说明，以采取有效的防护措施；

7）施工应在通风良好的室内进行，当在室外施工时遇有雨天气时应及时做好防护准备；

8）在极度干燥和炎热的条件下，宜创造必要的养护条件，防止涂层失水过快。

四、注意事项：

1）施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5-35℃，基材温度为5-45℃，相对湿度不宜大于60％，空气应流通。

2）该产品在施工完成后需经过60天的养护期。 
3）当构件表面有结露时，不宜施工。施工过程中，要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。 
4）本产品系水性防火涂料，因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内 。.

五、外观、包装、贮存及运输：
　　本涂料呈颗粒状粉末混合物，包装为编织袋，每袋净重25公斤，运输和存放要注意防潮、雨淋、暴晒，存放在阴凉干燥处，有效期为六个月。